

**Hydrocloc AC-555**

**Acryl Inndælingarefni - Þéttir , límir og styrkir**

Hydrobloc AC-555 er einstakt Acryl inndælingar resin sem Arcan hefur einkaleyfi á. Það er þunnt og smýgur vel , harðnar og þéttir í raka og er með einstaka viðloðun við erfiðar aðstæður. Það inniheldur ekki epoxy eða polyurethan og veldur því síður ofnæmi og inniheldur minna af hættulegum , eldfimum og ertandi efnum.

Það verður hart og er með góða límingu og er því hægt að nota til að dæla undir lausa steypu , múr , flísar og fl. Efnið tekur sig og harðnar jafnvel við mjög kaldar aðstæður og niður í -20°C með réttum flýti og herði. Verkfæri og fletir smitaðir af AC-555 er síðan hægt að þrífa með blöndu af vatni og uppþvottalegi.

Vinnslutíminn er viðráðanlegur og því auðvelt að nota í handdælur og einfaldar rafmagnsdælur. Hægt er að bæta við Hydrocat 585 eða 587 accelerator til að hraða hörðnun og búa til blöndu sem nota má við kaldar aðstæður.

**Blöndun 20 – 40 g duftherðir á móti 1 kg Resin ( best að nota litla vigt )**

Notkunarsvið:

* Öflug líming og þétting á raufum , sprungum og óþéttri steypu
* Líming á lausum flísum , múr , steypu og floti
* Styrking og þétting á sandkenndum eða gljúpum múr eða steini
* Blandist saman við kvartssand og notist sem boltalím eða í sprungur
* Blandist með vatni til að búa til þéttigel ( Hydrogel )
* Resin steypa í gólf , t.d í frystigeymslum og þungaiðnaði. Harðnar í frosti



Desjamýri 8 – Mosfellsbæ

s. 420 4010 [www.murefni.is](http://www.murefni.is)

Tæknileg aðstoð [asgeir@murefni.is](mailto:asgeir@murefni.is) Ásgeir s 7799606